Сорбция Cs, Sr, Am на трещиноватых породах зоны экзоконтакта Нижнеканского гранитоидного массива

Родионова А.А.

Аспирант 4 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:skigirla@mail.ru

Развитие атомной энергетики невозможно без решения проблем, связанных с накоплением значительного количества радиоактивных отходов. Особую экологическую опасность представляют высокоактивные радиоактивные отходы (ВАО). В настоящее время наиболее безопасным вариантом длительной изоляции ВАО считается их захоронение в глубоких геологических формациях.

В России с конца 20 в. реализуется проект по созданию хранилища для ВАО в районе зоны экзоконтакта Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярский край), участок «Енисейский». Для предотвращения попадания радионуклидов в окружающую среду принята концепция мультибарьерной системы защиты, которая включает как инженерные, так и природные барьеры. Последним барьером, препятствующим попаданию радионуклидов в окружающую среду, являются сами вмещающие породы. Поэтому основной целью данной работы является изучение распределения различных радионуклидов на природных минералах в зоне экзоконтакта Нижнеканского гранитоидного массива, который характеризуется весьма сложным неоднородным минеральным составом, наличием различных включений, трещиноватых зон и зон рассланцевания. Для проведения прогнозного моделирования поведения радионуклидов в данных условиях необходимо понимать, что миграция радионуклидов главным образом будет проходить через трещиноватые зоны, изучение которых нельзя оставлять без внимания.

В рамках данной работы изучалась сорбция Cs, Sr, Am на образце скарноидов (высокотемпературных метасоматических пород зоны контакта) из скважины Р-11 с глубины 249 м. Препараты пород для сорбции были представлены тремя пришлифованными по одной грани дисками керна диаметром 6 см, толщиной 6 мм, чей минеральный состав и распределение трещин были охарактеризованы. По данным, полученным методами растровой электронной микроскопии и микро-рентгеновской флуоресценции, в состав образца входили различные силикаты (кварц, полевые шпаты, хлорит, цеолит), а также карбонаты (кальцит). Сорбционные эксперименты были проведены в модельном растворе (рН=8), состав которого соответствовал составу подземных вод участка «Енисейский». Эксперимент был построен таким образом, чтобы с раствором контактировала только одна пришлифованная сторона диска, при этом площадь контактирующей поверхности составила 32 см2, а объем раствора – 35 мл. После проведения сорбционного эксперимента при помощи цифровой радиографии было установлено микрораспределение радионуклидов на поверхности образца. Исходя из полученных радиограмм обнаружено, что америций равномерно сорбировался на всех минеральных фазах, в свою очередь, сорбция цезия и стронция проходила крайне неравномерно. Данные по относительной эффективности сорбции, полученные по ранее разработанной методике с применением программы ImageJ, показали, что преимущественной фазой сорбции для стронция и цезия оказался слоистый алюмосиликат – хлорит, вторыми по эффективности сорбции минеральными фазами оказались цеолиты и полевые шпаты. Наименьшей сорбционной способностью по отношению к цезию и стронцию обладали кварц и кальцит. В результате исследования также были получены коэффициенты распределения радионуклидов, рассчитанные на площади контактирующих поверхностей (Ка). Таким образом Ка для Cs, Sr, Am составили 6,6 мл/см2; 0,9 мл/см2 и 26,1 мл/см2 соответственно.