Получение целлюлозы из соломы ржи методом сульфатной варки

Ибрагимов А.В., Шакиров З.Р., Александров А.А., Дебердеев Р.Я

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Казань, Россия

E–mail: artyom0696@mail.ru

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, проект № 18-29-18077.

В настоящее время целлюлозу в промышленном масштабе получают только из двух источников целлюлозного сырья – хлопка и древесины. Однако ведутся работы по увеличению сырьевой базы для получения целлюлозы различного назначения (для производства бумаг и картона, простых и сложных эфиров целлюлозы, микрокристаллической и наноразмерной целлюлозы). Одним из возможных источников целлюлозного сырья являются однолетние растительные материалы.

Целью данной работы является возможность получения целлюлозы из однолетнего растения, а именно из ржи, методом сульфатной варки.

Сульфатная варка сырья была проведена с варочным раствором, так называемым белым щелоком(БЩ). Активной частью белого щелока, является смесь гидроксида и сульфида натрия (NaOH и Na2S).

Раствор БЩ готовили по методике, описанной [1] путем смешения дистиллированной воды, гидроксида и сульфида натрия. Дополнительно раствор БЩ термостатировали в течение 2 часов при температуре 40° С. В автоклав загружали измельченную солому ржи и БЩ (гидромодуль 1:10). Температуру в реакторе поднимали до 165° С в течение 30 мин с последующей выдержкой 1 ч при давлении 7 атм. В процессе выдержки основная масса лигнина растворяется в БЩ [1].

В таблице 1 приведены физико-химические характеристики исходного сырья и полученной целлюлозы в сравнении с целлюлозой из ржи из литературных источников [2].

| Вид сырья | Влаж-ность, % | Содержа-ние α-целлюлозы, % |  | Содержа-ние лигнина, % | Содержа-ние смол и жиров, % | Содержа-ние золы, % | Содержа-ние гемицеллюлоз, % | Выход,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные, полученные в настоящей работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солома ржи (сырье) | 5,374 | 61,3 | 17,49 |  | 1,62 | 6,3 | - | - |
| Целлюлоза СВ | 10,5 | 76,6 | 1,7 |  | 0,07 | 2,48 | 18,76 | 43,0 |
| Литературные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целлюлоза из ржи [2] | - | 70-85 | 5,3-16,4 |  | - | 1,5-3 | 25-30 | - |

Таблица 1 – Сравнение физико-химических характеристик сырья и полученной целлюлозы.

В ходе работы была получена целлюлоза из соломы ржи с содержанием лигнина в 10 раз меньше, чем у сырья, содержание α-целлюлозы выше на 15%. Сравнение параметров полученной целлюлозы с литературными источниками показывают возможность использования целлюлозы, полученной по предложенной технологии.

Литература

1. Иванов Ю.С., Никандров А.Б. Технология целлюлозы. Варочные растворы, варка и отбелка целлюлозы: учебно-практическое пособие/СПбГТУРП.-СПб.,2014. -41 с.

2. Непенин Ю. Н. Очистка, сушка и отбелка целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы: Учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб.— М.: Экология, 1994, —592 с.